2#合成油

- 性能与应用：

本品属合成烷基类合成油，具有非常好低温流动性、倾点低、氧化稳定性好、馏分窄、高温热稳定性好、挥发性成分含量少。用作内燃机油、汽车传动液、淬火油、电器绝缘油、冷冻机油、热传导油等。

- 质量指标：

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度（40℃） mm2/S | 21.65 | GB/T265 |
| 运动粘度（100℃） mm2/S | 3.92 | GB/T265 |
| 粘度指数 | 56 | GB/T1995 |
| 闪点(开口）40℃ 不低于 | 200 | GB/T3536 |
| 倾点℃ 不大于 | -45 | GB/T3535 |
| 水分﹪ 不大于 | 0.03 | GB/T260 |
| 机械杂质﹪ 不大于 | 0.01 | GB/T551 |