NP5  低粘度低倾点深度精制的环烷类半合成基础油

推荐应用：

* 变压器油                       * 冷冻机油

* 减震器油                       * 金属加工油液

* 低温液压油                     * 航空液压油

* 电火花油                       * 低温润滑脂

* 润滑油添加剂的稀释剂           * 油墨溶剂油

* 降凝剂稀释剂                   * 油漆涂料溶剂油

典型数据：

| 项 目 | 单位 | 典型数据 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动粘度，cst 100℃ 40℃ 密度20℃ 倾点（℃） 闪点（COC） 苯胺点（℃) 外观 ASTM色度 气味 酸值 族组成分析 | Cst Cst ℃ ℃ ℃ mg KOH/g % CA % CN % CP | 1.6 4.5 0.891 <-70 125 < 60 清澈透明 +25 无异味 0.01 9 53.0 38.0 | ASTM D445 ASTM D1298 ASTM D97 ASTM D92 ASTM D611 ASTM D4176 ASTM D156 ASTM D1296 ASTM D974 ASTM D2140 |