PAO150 聚α烯烃

一、产品简介

PAO150 是聚α烯烃（PAO）合成基础油，具有优异的高低温性能，是极端条件下润滑油的理想组份，在润滑行业具有广泛的应用。

二、性能特点

★ 高的粘温性能和润滑性能      ★ 优异的抗氧化性能

★ 高的闪点和低的蒸发性能      ★ 优异的剪切稳定性和水解安定性

★ 与矿物油的脂类油相容性好    ★ 长的换油周期和好的燃油经济性

三、物理/化学数据

| 项 目 | 典型数据 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 清亮透明 | 目 测 |
| 密度@15.6℃,g/cm3 | 0.855 | ASTM D1298 |
| 运动粘度,mm2/s 100 ℃ 40 ℃ | 155 1,780 | ASTM D445 |
| 粘度指数 | 200 | ASTM D2270 |
| 闪点（开口），℃ | 300 | ASTM D92 |
| 倾点，℃ | -23 | ASTM D97 |
| ASTM 色度 | < 0.5 | ASTM D1500 |
| 酸值,mgKOH/g | 0.01 | ASTM D974 |
| 水含量,ppm | 30 | ASTM D6304 |

四、推荐应用

★ 齿轮油（车用和工业）        ★ 发动机油

★ 传动油                      ★ 润滑脂

PAO150聚α烯烃

稠化性能

| PAO150 |  |  | 1% | 5% | 10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150N （中海油） | KV40 |  | 30.19 | 36.10 | 47.10 |
|  | KV100 |  | 5.299 | 6.323 | 7.962 |
|  | VI |  | 108 | 126 | 140 |
| 600N（GS） |  |  | 1% | 5% | 10% |
| PAO150 |  | KV40 | 107.5 | 123.0 | 146.5 |
|  |  | KV100 | 12.43 | 14.30 | 16.39 |
|  |  | VI | 108 | 116 | 119 |
| PB1300 |  | KV40 | 107.1 | 128.7 | 162.0 |
|  |  | KV100 | 12.37 | 14.00 | 16.56 |
|  |  | VI | 107 | 106 | 108 |
| PB2400 |  | KV40 | 111.4 | 149.4 | 221.8 |
|  |  | KV100 | 12.75 | 16.00 | 21.59 |
|  |  | VI | 108 | 112 | 117 |

PAO150  聚α烯烃

车用齿轮油

|  |  | 75W/90 |  | 80W90 |  | 80W140 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础油 | 100N(III+) | 40.50 | 56.5 |  |  |  |  |
|  | 600N |  |  | 83.52 | 73.5 | 40 | - |
|  | AN23 | 40 | 10 | - |  | 39.5 | 89 |
|  | SinoSyn PAO150 | 15.5 | 29.5 | 12.48 | 22.5 | 16.5 | 7 |
| 齿轮油复合添加剂 | G5100 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 性能数据 | 单位 | 实测数据 |  |  |  |  |  |
| 外观 | - | 清澈透明液体 |  |  |  |  |  |
| 运动粘度 | mm²/s |  |  |  |  |  |  |
| 40℃ |  | 8.33 | 96.34 | 154.3 | 217.0 | 223.8 | 242.5 |
| 100℃ |  | 13.73 | 14.89 | 17.43 | 23.74 | 24.27 | 24.41 |
| 粘度指数 | - | 141 | 162 | 124 | 136 | 136 | 127 |
| 倾点 | ℃ | -39 | -39 | -36 | -30 | -30 | -36 |
| 低温布氏粘度@-26℃ | Mpa.s | - | - | 57.100 | 73.000 | 67.900 | 6.3800 |

工业齿轮油

SinoSyn PAO150具有更高的粘度和粘度指数，较传统的PAO40、100可以调配更高粘度级别的齿轮        油。

|  | VG150 | VG220 | VG320 | VG460 | VG680 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAO6 | 45.76 | 44.2 | 34.2 | 26.2 | 15.7 |
| SinoSyn PAO150 | 37.44 | 39 | 49 | 57 | 65.5 |
| AN23 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| G5100 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| 性能数据 |  |  |  |  |  |
| 运动粘度@100℃，mm²/s | 21.7 | 28.07 | 39.09 | 50.52 | 68.9 |
| 运动粘度@40℃，mm²/s | 150.8 | 216.8 | 325.1 | 460 | 676.2 |
| 粘度指数 | 170 | 167 | 172 | 172 | 178 |
| 倾点，℃ | -36 | -33 | -33 | -33 | -33 |

柴油机油

| 组 成： |  | CI-415W/40 | CI-415W/40 | CI-415W/40 | CI-415W/40 | CI-415W/50 | CI-410W/40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础油 | 250N双龙 |  |  | 76.5 | 68.5 |  |  |
| 基础油 | 250N III+ |  |  |  |  | 70.5 | 77.5 |
| 基础油 | 10cSt（大庆） | 81.5 | 71.5 |  |  |  |  |
| 烷基萘 | AN23 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 聚α烯烃 | SinoSynPAO150 | 5 | 3.5 | 10 | 8 | 16 | 9 |
| 添加剂 | LZ4980A | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 降凝剂 | 降凝剂 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 性能数据 | 单 位 | 实 测 数 据 |  |  |  |  |  |
| 外观 |  | 清澈透明液体 |  |  |  |  |  |
| 运动粘度@40℃ | mm2/s | 103.2 | 103.0 | 99.83 | 104.2 | 123.4 | 95.5 |
| 运动粘度@100℃ |  | 14.25 | 14.10 | 13.90 | 14.12 | 17.20 | 13.81 |
| 粘度指数 |  | 141 | 139 | 141 | 138 | 153 | 147 |
| 低温动力粘度 | mPa.s | 6480 | 6525 | 6430 | 6625 | 6598 | 6670 |

Add：深圳市龙岗区坪地湖田路93号鸿庆泰工业区	Tel：0755-8885 0883	Fax：0755-8407 1978

柴油机油20W/50

| 组 成： |  | CI-420W/50 | CI-420W/50 | CI-420W/50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础油 | 250N（双龙） |  | 10 | 15 |
| 基础油 | 10cSt（大庆） | 66.5 |  |  |
| 基础油 | 500N（双龙） |  | 61.5 |  |
| 基础油 | 600N（GS） |  |  | 64.5 |
| 烷基萘 | AN23 | 10 | 10 |  |
| 聚α烯烃 | SinoSynPAO150 | 10 | 5 | 7 |
| 添加剂 | LZ4980A | 13 | 13 | 13 |
| 降凝剂 | 降凝剂 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 性能数据 | 单 位 | 实 测 数 据 |  |  |
| 外观 |  | 清澈透明液体 |  |  |
| 运动粘度@40℃ | mm2/s | 132.5 | 158.5 | 156.5 |
| 运动粘度@100℃ |  | 17.18 | 17.10 | 17.30 |
| 粘度指数 |  | 142 | 116 | 120 |
| 低温动力粘度 | mPa.s | 6047 | 8645 | 8535 |

Add：深圳市龙岗区坪地湖田路93号鸿庆泰工业区	Tel：0755-8885 0