PMAB 680 合成基础油                     合成烃类基础油

概述：

PMAB 680 合成基础油是一种高粘度的合成烃产品，它具有以下特点：

。较低的倾点；

。优异的添加剂溶解性；

。较好的热氧化安定性；

。极好的水解安定性；

推荐应用：

。工业齿轮油

。车辆齿轮油

。润滑脂

质量规范及典型数据：

| 项 目 | 质量规范 | 典型数据 | 分析方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运动粘度，cst 100℃ 40℃ 粘度指数 密度15.6℃ 倾点（℃） 闪点（COC）(℃) 外观 ASTM色度 气味 酸值 mg KOH/g 水分 ppm | 40-44 650-720 -- 报告 <-20 >225 清澈透明 ≤3.5 无异味 <0.1 ≤100 | 42.8 680 105 0.8885 -30 250 清澈透明 2.0 无异味 0.01 <100 | ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D1298 ASTM D97 ASTM D92 目测 ASTM D1500 ASTM D1296 ASTM D974 ASTM 6304 |