API  SJ级汽油机油

5W30, 5W40, 10W30, 10W40

用  途

- 符合欧美、日本以及各大汽车制造商的最新要求，用于各款轿车的润滑。

- 多级黏度油，特别适合我国各地区全年不同的汽温使用。

- 本油品与国外相同质量等级的油品性能相同，可以相互代替使用，但不可混用。

性  能

- 优良的抗氧化性，减少机油氧化及油泥的形成，保证延长油品的换油周期。

- 优良的清净分散性，能保持发动机的清洁及良好运行。

- 优良的酸中和能力及防锈性、防腐性，有效地保护进排气阀及关键部件不受侵蚀,延长发动机的使用寿命。

- 良好的粘温性能，尤其复式粘度级机油优良的低温动性能，即使在严寒的冬季或是在高温环境下都能维持机油的泵送及全面的润滑作用。

主要技术指标：

| 项目 | 5W30 | 5W40 | 10W30 | 10W40 | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Viscosity粘度 100℃ cst | 9.3-12.5 | 12.5-16.3 | 9.3-12.5 | 12.5-16.3 | GB/T265 |
| FlashPoint 闪点℃ 不低于 | 200 | 200 | 205 | 205 | GB/T3536 |
| PourPoint 倾点 不高于 | -35 | -35 | -30 | -30 | GB/T3535 |
| CCS低温黏度mpa.s不大于 | 6600 (-30℃) | 6600 (-30℃) | 7000 (-25℃) | 7000 (-25℃) | GB/T6538 |
| 抗泡性 24℃ ml/ml 不大于 93℃ ml/ml 不大于 后24℃ ml/ml 不大于 150℃ ml/ml 不大于 | 25/0 150/0 25/0 200/50 |  |  |  | GB/T12579 |

注意事项:

- 本产品不应与其他机油混用,使用前应将其它机油放净,清洗发动机在加入本产品.

- 储存及运输过程中避免混入水及杂质