三乙醇胺

- 外观：浅黄色透明粘稠液体。

- 生产方法：

以环氧乙烷为原料，与氨反应制得。经缩合反应生成一、二、三乙醇胺混合液、经脱水浓缩后减压蒸馏按不同沸点截取馏分制成。

- 规格指标：产品规格指标见表。

工业三乙醇胺                        ZBG17021-89

| 项目 | 质 量 指 标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅰ 型 Ⅱ 型 |  |
| 外观 | 清晰黄色粘稠液体，无悬浮物 | ZBG17021-89 |
| 色度，（铂—钴）号 ≤ | 50 | GB3143 |
| 三乙醇胺含量，% ≥ | 85 75 | ZBG17021-89 |
| 水分，% ≤ | 0.5 3 | GB6283 |

- 性能与应用：

熔点21.2℃,沸点360℃,闪点193℃,密度d4201.1242，25℃时苯中溶解度4.2%，乙醚中1.6%，有碱性、吸湿性及氨臭；本产品主要用作表面活性剂、稳定剂、乳化剂、防腐剂、防锈剂；Ⅰ型产品作织物增韧剂，Ⅱ型产品用于水泥快干和金属防锈。用作调防锈水、气相防锈剂、乳化切削液中。产品还可作为乳化剂、偶合剂、碱保持剂用于水基润滑剂中。

五、参考用量   0.8%---5%

包装储运与防护：铁桶包装，分为200kg或180kg两种，工业用乙醇胺应储存在清洁、阴凉干燥通风的仓库中，在运输过程中应防漏、防水、防潮，避免日光曝晒，按有毒易燃危险品规定储运；乙醇胺的稀溶液具有非常弱的碱性和刺激性，随着其浓度的增大，对眼、皮肤和粘膜有刺激性。操作场所应保持良好通风。