T1001 　胺与环氧化物缩合物

- 规格指标

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度(100℃)，mm2/S | 14-23 | GB/T 265 |
| 闪点(开口)，℃ ≥ | 110 | SH/T 267 |
| 机械杂质m% ≤ | 0.05 | GB/T511 |
| 水份m% ≯ | 0.25 | GB/T260 |
| 氮含量m% | 0.40-0.65 | SH/T0224 |

二、性能与应用

产品有很高的降解性能及水萃取性，对新鲜或降解润滑油均有效，与十二烯基丁二酸混合物显示了协合效应；主要用于齿轮油、汽轮机油、抗磨液压油、压缩机油及其它工作时要与水接触的润滑油。

三、参考用量     0.05%-0.3%