T104低碱值合成磺酸钙

一 、英文名称 ： Lowbased synthetic calcium sulfonate

二、化学结构式：

三 、 外观：

棕红色透明粘稠液体。

四、 性能与应用：

具有显著的清净能力和防锈性能，可调制中、高档内燃机油，尤适于调制低灰份内燃机油。油品中的添加量为0.5－3%。

五、 质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度(15.6℃)，kg/m3 | 920~960 | GB/T1884 |
| 闪点（开口），℃ 不小于 | 180 | GB/T267 |
| 粘度（100℃） mm2/s 不大于 | 150 | GB/T265 |
| 总碱值，mgKOH/g | 20~30 | QJ/JSH736 |
| 钙含量，% 不小于 | 2.0 | QJ/JSH738 |
| 硫含量，% 不小于 | 2.0 | GB/T388 |
| 浊度（JTU） 不大于 | 150 | QJ/JSH735 |

六  、注意事项 ：避免与强氧化剂接触。本品不易燃、不爆炸、不腐蚀、使用时应遵守处理浓化学品向基础油调入添加剂的一般预防办法。