T105中碱值合成磺酸钙

一 、 化学结构式：

二 、 英文名称：Medium-based synthetic calcium sulfonate

三、性能与应用:

中碱值合成磺酸钙清净剂，具有较好的酸中和能力和较好的高温清净性，并具有防锈性，主要用于调配中高档内燃机润滑油，CC、CD、	CE、、CF、SD、SE、SF、SH级

四、理化性质：

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃），kg/m3 | 1005-1040 | GB/T 2540 |
| 油溶性斑点试验 | 清净 | Q/SYJZ 0200 |
| 运动粘度（100℃）mm2/s 不大于 | 30 | GB/T265 |
| 色度，号（稀释） 不大于 | 7.0 | GB/T6540 |
| 总碱值mgKOH/g 不小于 | 145 | Q/SYJZ0208 |
| 钙含量,%(m/m) 不小于 | 6.65 | SH/T0270 |
| 硫含量,%(m/m) 不大于 | 1.8-2.2 | GB/T388 |
| 浊度,JTU | 150 | Q/SYJZ0207 |
| 透明度 | 透明 | 目测 |

五、加剂量：油品中参考加剂量为：0.5-3.0%

六、包装贮运：包装、标识、运输、储存、交货验收按SH0164进行，本品不易燃、不爆炸、不腐蚀。