T106高碱值合成磺酸钙

一、化学结构式：

二、英文名称：

Overbased synthetic calcium sulfonate

三　、理化性能：

高碱值合成磺酸钙（295TBN），棕红色粘稠液体，闪点170℃.

四、用途：

本剂具有优异的中和性能和较好的高温清净性，并具有防锈性，主要用于调制高档内燃机润滑油，适用于使用燃料含硫较高的发动机润滑油中，不但可以减少发动机燃烧室中漆膜和积炭的沉积，保持活塞清洁，还可以避免机件的酸性腐蚀，并能延长其换油期。同分散剂、抗氧抗腐剂有较好的复合效应。添加量一般为0.5-3.0%，可调制CD-CE-CF级，SE-SF-SG级内燃机油。

- 质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 比重（20℃）kg/m3 | 1060-1140 | GB/T2540 |
| 油溶性斑点试验 | 清净 | Q/SY JZ 0200 |
| 透明度 | 透明 | 目测 |
| 粘度（100℃）mm2/s 不大于 | 200 | GB/T265 |
| 色度，（稀释）号 不大于 | 7.0 | GB/T6540 |
| 总碱值（TBN） 不小于 | 295 | Q/SYJZ 0208 |
| Ca,% 不小于 | 11.6 | SH/T0270 |
| S,% | 1.20-1.55 | GB/T388 |
| 浊度（JTU） 不大于 | 250 | Q/SYJZ0207 |

六、包装贮运:	包装, 标识, 运输, 交贷验收按SH0164进行,本品不易燃..不爆炸.不腐蚀。