T107超碱值合成磺酸镁

- 化学结构式：

[R－   －SO3]2Mg·(MgCO3)n (R-烷基)

二、英文名称：

Overbased synthetic magnesium sulfonide

三、用途：

本剂具有优异的高温清净性和酸中和能力,同时并具有一定的防锈蚀作用.主要用于调制中高档内燃机润滑油，可调制CD、CE、CF、CF-4、SE、SF、SH、SG,级等内燃机油。

四、 质量指标：

|  | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃）kg/m3 | 1050-1150 | GB/T1884 |
| 外观 | 透明 | 目测 |
| 粘度（100℃）mm2/s 不大于 | 250 | GB/T265 |
| 色度，（稀释）号 不大于 | 7.0 | GB/T 6540 |
| 总碱值（TBN） 不小于 | 390 | Q/SYJZ0208 |
| Mg% | 8.0~9.5 | SH/T0061 |
| 浊度（JTU） 不大于 | 250 | Q/SYJZ0012 |
| 闪点℃ 不小于 | 180 | GB/T267 |

五、参考用量    0.5%～3.0%

六、包装贮运:

包装, 标识, 运输, 交贷验收按SH0164进行,本品不易燃..不爆炸.不腐蚀。使用时，应遵守处理浓化学向基础油调入添加剂的一般方法。