HQT107钙（超高碱值）

一、化学结构式：

[R－   －SO3]2 Ca·(CaCO3)n (R-烷基)

二　、性能与应用：

高碱值合成磺酸钙（400TBN）具有优异的高温清净性和酸中和能力,还具卓越的极压抗磨性，兼有较好的防锈性。本剂通用性强与含硫添加剂有增效作作用，无毒环保。本品用于有色金属的加工，与含硫极压剂复合使用可用于高合金钢，碳钢，不锈钢等加工，在钻孔，攻丝，铣，镗，拉拔，切削等加工过程中可提供极压和防锈性能。也可作用于船用油及内燃机油作为清净分散剂。本品不可以作于可溶油，有脂肪酸脂存在时遇水有凝胶现象。参考用量0.5～5.0％

- 质量脂标：

|  | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 比重（15.6℃）kg/m3 | 1100-1140 | GB/T2540 |
| 油溶性斑点试验 | 清净 | QJ/JSH704 |
| 透明度 | 透明 | 目测 |
| 闪点℃ | 170 | GB/T267 |
| 色度，（稀释）号 不大于 | 7.0 | GB/T6540 |
| 总碱值（TBN） 不小于 | 390 | GB/T7304 |
| Ca,% | 15.0~16.5 | SH/T297 |
| S,% | 1.25-1.80 | GB/T388 |
| 浊度（JTU） 不大于 | 250 | QJ/JSH735 |

四. 包装贮运:	包装, 标识, 运输, 交贷验收按SH0164进行,本品不易燃..不爆炸.不腐蚀。