T109烷基水杨酸钙

- 化学结构式：

OH

[R－   －COO]2 Ca·(CaCO3)n

二、英文名称：

Calcium alkylsalicylate

三　、性能与应用:

本剂具有优异的高温清净性和良好的酸中和能力,具有较好的抗氧化性及高温稳定性,油溶性好,抗水性好.可调中高档内燃机油.与高碱值硫化烷酚钙复合效果好,广泛用于内燃机油与船用油中.

四、 质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 褐色透明液体 | 目测 |
| 油溶性斑点试验 | 清净 | Q/JSH704 |
| 透明度 | 透明 | 目测 |
| 粘度（100℃ ）mm2/s | 10~40 | GB/T265 |
| 闪点 ℃ 不低于 | 165 | GB/T260 |
| 碱值，mgKOH/g 不小于 | 150 | SH/T0251 |
| Ca,% | 5.5-6.5 | SH/T0270 |
| 硫酸盐灰分,% 不小于 | 18 | GB/T388 |
| 浊度（JTU） 不大于 | 180 | SH/T0028 |

五、参考用量  2%～4%

六、 包装贮运:

包装, 标识, 运输, 交贷验收按SH0164进行,本品不易燃..不爆炸.不腐蚀.