- T114高碱值烷酸钙

- 一、英文名称：Overbased calcium naphthenate

二、生产工艺

本产品采用由新疆原油中提炼出的环烷酸经过硫酸、白土精制后，与石灰、二氧化碳在促进剂的作用下，经过中和反应、高碱化反应、脱溶剂、过滤等工序制成的高碱值清净分散添加剂。

- 三、性能特点

本产品具有优良的清净分散性、热氧化稳定性、优良的抗水性、油溶性、扩散性和酸中和能力。

- 四、主要用途

T114主要用于生产中、高碱值船用气缸油。以T114调制的40号、70号船用气缸油，通过了交通部上海船研所BOLNES三缸发动机台架实验，其抗腐蚀抗磨损性、高温清净性、扩散性及抗水性达到了国外同类产品水平。可满足大型低速二冲程十字头式柴油机燃烧中含硫量船舶燃料对气缸润滑的需要。

五、典型数据

| 项目 | 质量指标 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 暗红色透明液体 | 目测 |
| 总碱值 mmKOH/g ≮ | 290 | Q/SH 02709·31 |
| 钙含量 % ≮ | 10.0 | SH/T 0297 |
| 运动粘度（100℃）mm2/s | 报告 | GB/T 265 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 150 | GB/T 267 |
| 水分 % 不大于 | 0.15 | GT/T 260 |
| 机械杂质 % 不大于 | 0.08 | GB/T 511 |
| 浊度JTU 不大于 | 100 | SH/T 0028 |