- T115B硫化烷基酚

- 一、化学名称：High base number Sulfurizd calcium alkyphenate

二、生产工艺

本产品采用由新疆原油中提炼出的环烷酸经过硫酸、白土精制后，与石灰、二氧化碳在促进剂的作用下，经过中和反应、高碱化反应、脱溶剂、过滤等工序制成的高碱值清净分散添加剂。

- 三、性能与应用

本产品具有优良的清净分散性、热氧化稳定性、优良的抗水性、油溶性和酸中和能力。它与磺酸盐、烷基水杨酸盐、无灰剂、抗氧抗腐剂有良好的配伍性，主要用于调制高档内燃机油，重负荷柴油机油及船用气缸油。

- 四、参考用量   1.5%～3.0%

五、典型数据

| 项目 | 质量指标 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 暗红色透明液体 | 目测 |
| 总碱值 mmKOH/g 不小于 | 240 | Q/SH 02709·31 |
| 钙含量 % 不小于 | 8.9 | SH/T 0297 |
| 运动粘度（100℃）mm2/s | 实测 | GB/T 265 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 170 | GB/T 267 |
| 水分 % 不大于 | 0.08 | GT/T 260 |
| 机械杂质 % 不大于 | 0.08 | GB/T 511 |
| 硫含量% | 2.9～3.8 | GB/T 388 |