T1201 N,N二亚水杨丙二胺

- 外观：棕红色液体（纯品为结晶）

- 规格指标

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 折射率,n25D ≥ | 1.580 | GB/T6488 |
| 密度（20℃），kg/m≥ | 1050 | GB/T1884-83 |

三、性能与应用

产品油溶性好，能与活泼金属离子（铜、铁、镍、锰）形成螯合物，抑制金属离子对油品的催化作；适用作汽油、喷气燃料、润滑油的金属钝化剂，抑制活性金属离子对油品的催化作用，以延长油品储存期，降低胶质生成量。常与抗氧剂复合使用，能提高抗氧剂的抗氧效果，减少抗氧剂的用量。

四、参考用量：一般为1～5ppm

五、相近国外产品   UOP Co.Awgrade 50;Dupon Co.DMD等。