T151单丁二酰亚胺分散剂

一、生产方法：

聚异丁烯经烃化，胺化，再蒸馏，过滤而得。

二、英文名称：

Succinimide Ashless Dispersan

三、用途：

本产品有优异的低温分散性能和漆膜抵制能力，与金属清净剂、抗氧抗腐剂复合后,可调SC～SF，CC～CD级各档级的汽机油。

四、质量指标

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度（100℃）mm2/s | 实测 | GB/T265 |
| 总氮含量,% 不低于 | 1.9 | SH/T0244 |
| 机械杂质,% 不大于 | 0.08 | GB/T511 |
| 水分,% 不大于 | 0.10 | GB/T260 |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 170 | GB/T267 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 实测 | GB/T1884 |
| 碱值mgKOH/g ≮ | 45 | Q/SYJZ0221 |

五、参考用量　　2%～4%

六、包装贮运

包装、标识、运输、贮存、交货验收按SH0164进行,本品不易燃、不爆炸、不腐蚀.