T152双烯基丁二酰亚胺

一、生产方法：

聚异丁烯经烃化，胺化，再蒸馏，过滤而得。

二、英文名称：

Dialkenyl succinimide

三、用途：

本产品有较好的低温分散性能和一定的高温清净性,油溶性好,用于调配中高档内燃机油和低速十字头发动机船用汽缸油等。

四、质量指标

| 项目 | 评定结果 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度（100℃）mm2/s | 150-250 | GB/T265 |
| 总氮含量,% 不低于 | 1.1 | SH/T0244 |
| 机械杂质,% 不大于 | 0.08 | GB/T511 |
| 水分,% 不大于 | 0.10 | GB/T260 |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 170 | GB/T267 |
| 密度(15.6℃)kg/m3 | 890-935 | GB/T1884 |
| 透明度 | 清净透明 | LZ |
| 色度(稀释) 不大于 | 4.0 | ASTMD-1500 |
| 碱值mgKOH/g | 15-30 | SH/T0251 |

五、参考用量　　２％－４％

六、相近国外产品

Lubrizol  Co.LZ890、LZ948、Exxon  Co.Paranox105,Chevron  Co.OLOA373、OLOL373C, OLOA374Q, IFP IP-L-303,Shell Co.SAP220、SAP223