T154双烯基丁二酰亚胺

一、化学结构式：

二、英文名称：

Succinimide Ashless Dispersan

三、用途：

本产品具有突出的分散、增溶作用和较好的高温稳定性,油溶性好,主要用于调配中高档内燃机油和低速十字头发动机船用汽缸油.本品与清净剂复合使用,不但能很好的地解决发动机的低温油泥,还能减少发动机高温部件漆膜和积碳的沉积.参考用量：2%-4%

四、质量指标

| 项目 | 评定结果 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 运动粘度（100℃）mm2/s | 150－250 | GB/T265 |
| 总氮含量,% | 1.1-1.3 | SH/T0244 |
| 机械杂质,% 不大于 | 0.08 | GB/T511 |
| 水分,% 不大于 | 0.08 | GB/T260 |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 170 | GB/T3536 |
| 密度(20℃)kg/m3 | 890-935 | GB/T1884 |
| 色度(稀释) 不大于 | 4.0 | GB/T6540 |
| 碱值mgKOH/g | 15-30 | SH/T0521 |
| 分散性,SDT 不低于 | 45 | SH0623 |

五、相近国外产品

Lubrizol  Co.LZ890、LZ948、Exxon  Co.Paranox105,chevron  Co.OLOA373、OLOL373C, OLOA374Q, IFP IP-L-303,Shell  Co.SAP220、SAP223