154A炸药乳化剂

一、英文名称：Emulsifier of explosive

二、产品简介：

聚异丁烯丁二酰亚胺类乳化炸药乳化剂，具有较好的分散性和乳化稳定性。用于乳化炸药的制备。

三、质量指标：

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度(20℃) kg/m3 | 850-950 | GB/T1884 |
| 运动粘度（100℃）mm2/s | 实测 | GB/T 265 |
| 外观 | 棕红色透明粘稠液体 | 目测 |
| 氮含量,%(m/m) | 0.80-1.3 | Q/SYJZ0220 |
| 水分,% (m/m) 不大于 | 0.08 | GB/T 260 |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 170 | GB/T 267 |
| 机杂，%（m/m） 不大于 | 0.08 | GB/T 511 |
| 碱值 mgKOH/g | 15-30 | SH/T 0251 |
| 分散性 SDT 不低于 | 55 | Q/SYJZ0223 |

四、包装贮运：

包装、标识、贮存、运输按SH0164进行，本品不易燃、不易炸、不腐蚀。