T155聚异丁烯多丁二酰亚胺

一、英文名称：Polyalkenyl succinimide

二、产品简介：

聚异丁烯多丁二酰亚胺类无灰添加剂，本产品具有较好的分散性和优异的高温稳定性。与金属清净剂复合,不但能较好地解决发动的低温油泥,还能减少发动机部件上的漆膜和积碳的沉积。可用于调制中高档内燃机油,尤其适用于柴油机油。同时，可用于乳化炸药的乳化剂。

三、质量指标

| 项目 | 评定结果 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度(20℃)kg/m3 | 900-930 | GB/T1884 |
| 运动粘度（100℃）mm2/s | 300-340 | GB/T265 |
| 色度(稀释),号 不大于 | 6.0 | GB/T 6540 |
| 氮含量,% | 0.8-1.0 | QJ/JSH 741 |
| 水分,% 不大于 | 0.10 | GB/T260 |
| 闪点(开口),℃ 不低于 | 170 | GB/T3536 |
| 油溶性斑点试验 | 无沉淀 | QJ/JSH 704 |
| 透明度 | 清净透明 | 目测 |

四、包装贮运：

包装、标识、贮存、运输按SH0164进行，本品不易燃、不易炸、不腐蚀。