HQT156	硼化无灰丁二酰亚胺

一、英文名称：The boron spends sub Ding towacyls amines

一、产品性能与应用：

HQT156是一种含硼元素无灰添加剂，它除具有优异的分散性能和增溶性能外，还具有明显的抗磨作用和抗氧化作用。该剂在解决发动机的低温油泥分散、凸轮铤杆磨损等问题上有显著效果。因此HQT156硼化无灰已成为调制中高档内燃机油、工业用油不可缺少的添加剂主剂,与清净剂复合使用能很好地解决发动机的低温油泥,减少发动机高温部件漆膜和积碳的沉积.在油品中的参考用量1%～5%。

二、理化性质

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃）kg/cm3 | 930 | GB/T1884 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 165 | GB/T267 |
| 运动粘度（100）℃ mm2/s | 200 | GB/T265 |
| 机械杂质% 不大于 | 0.10 | GB/T511 |
| 氮含量% | 1.1 | SH/T2070 |
| 硼含量% | 0.3 | SH/T0227 |

三、产品包装、贮运及使用注意事项

产品包装、贮运、交货验收按SH0164进行，本品不易燃，不爆炸，不腐蚀。注意防水，适用本系列产品没必要进行专门预防,但应遵守处理浓化学品和向基础油调入添加剂的一般预防方法.如接触了皮肤,可用洗涤剂,肥皂和水彻底洗净,并要防止吞服.