高分子量丁二酰亚胺分散剂（T161A）

英文名称 ：hight molecular weight succinimide dispersants

简 介

本品具有良好的低温分散能力、热稳定性和优异的抗剪切能力，能满足高性能油品的低温分散性和热氧化性能的要求。特别适用于调配高档汽油机油、柴油机油和船用油。如：SG、SH、SJ、CF-4、CH-4等

理化性质

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃），kg/cm3 | 900--930 | GB/T 1884 |
| 运动粘度（100℃）， mm2/s | 300--450 | GB/T 265 |
| 氮含量 （m%） | 1.0—1.3 | SH/T 0224 |
| 碱值 mgKOH/g | 15--30 | Q/SYJZ 0221 |
| 水分，%(m/m) 不大于 | 0.1 | GB/T 260 |
| 氯含量,%(m/m) 不大于 | 0.7 | Q/SYJZ 0219 |
| 机 杂,% (m/m) 不大于 | 0.08 | GB/T 511 |
| 色 度(稀释) 号 | 5.0 | GB/T 6540 |
| 浊 度,JTU | 实测 | Q/SYJZ0207 |
| 闪点(开口) ℃ 不低于 | 170 | GB/T 267 |
| 分散性,SDT | 实测 | Q/SYJZ0223 |

包装储运  包装、标识、储存、运输按SH0164进行，本品不易燃、不爆

炸、不腐蚀。