高分子量丁二酰亚胺分散剂（T161B）

简 介

本品具有良好的低温分散能力、热稳定性和优异的抗剪切能力，能满足高性能油品的低温分散剂和热氧化性能的要求。特别适用于调配高档内燃机油。如：SG、SH、SJ、CF-4等。

理化性质

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃），kg/cm3 | 900--930 | GB/T 1884 |
| 运动粘度（100℃），mm2/s | 450--600 | GB/T 265 |
| 氮含量（m%） | 0.8—1.0 | QJ/JSH741 |
| 碱值 mgKOH/g | 10--20 | SH/T 0251 |
| 水分，%(m/m) | 不大于0.1 | GB/T 260 |
| 氯含量,%(m/m) | 不大于0.5 | SH/T 0161 |
| 机 杂,% (m/m) | 不大于0.08 | GB/T 511 |
| 色 度(稀释)号 | 实测 | GB/T 6540 |
| 浊 度,JTU | 实测 | QJ/JSH 735 |
| 闪点(开口) ℃ | 不低于170 | GB/T 267 |
| 分散性,SDT | 实测 | 油泥斑点分散试验法 |

包装储运

包装、标识、储存、运输按SH0164进行，本品不易燃、不爆炸、不腐蚀。