- T202伯烷基二硫代磷酸锌

一、化学结构式：

- 二、英文名称；Anti-Oxidant and Corrosion Inhibitor

- 三、理化性能：本品为浅黄色或棕黄色透明油状液体，有轻微醇味，产品油溶性良好。

四、用途：

本品系抗氧化、抗腐蚀及抗磨性能好的多效添加剂。广泛应用于内燃机油、液压油、齿轮油等多种工业润滑油品中，与清净分散剂复合使用可调制各种档次的内燃机油。油品中的添加量一般为0.5~3.0%。

- 五、注意事项：

本产品遇水易乳化，必须密封贮存，温度不得高于50℃，以防分解、降低使用性能。

- 六、质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 浅黄色透明液体 | 目测 |
| 色度、号 不大于 | 2.0 | GB/T6540 |
| 密度（20℃） kg/m3 | 1080-1130 | GB/T2540 |
| 运动粘度（100℃） mm2/s | 报告 | GB/T265 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 180 | GB/T3536 |
| 硫含量，% ﹙m/m﹚ | 12.0-18.0 | SH/T0303 |
| 磷含量，%（m/m） | 6.0-8.5 | SH/T0296 |
| 锌含量，%（m/m） | 8.0-10.0 | SH/T0226 |
| PH值 不小于 | 5.5 | SH/T0394 |
| 水分，%（m/m） 不大于 | 0.08 | GB/T260 |
| 机械杂质%（m/m） 不大于 | 0.07 | GB/T511 |
| 热分解温度℃ 不低于 | 220 | SH/T0561 |