T203长链伯烷基二硫代磷酸锌

- 化学结构式

- 英文名称；Anti-Oxidant and Corrosion Inhibitor

- 理化性能：

本品为浅黄色至棕黄色透明油状液体，有轻微醇味，产品油溶性好，本品是硫磷双辛基锌盐。

- 用途：

本品系抗氧化、抗腐蚀、抗磨多效添加剂，较T202具有高温性能好，抗乳化性能好及抗氧化性能好的优点。与清净剂T106、T105、无灰剂T154、T155及其它添加剂复合使用，可以调制中、高档内燃机油、中速船用油。添加量一般为0.5~3.0%。同时可适用于抗磨液压油,加剂量为0.5~1.0%.

六、注意事项：

本产品遇水易乳化，必须密封贮存，贮存温度不得高于50℃，以防分解降低使用性能。

- 质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 棕黄色透明液体 | 目测 |
| 锌含量，%（m/m） | 8.0-10.5 | SH/T0226 |
| 硫含量，%（m/m） | 12.0-18 | SH/T0303 |
| 磷含量，%（m/m） | 6.5-8.8 | SH/T0296 |
| 闪点℃（开口） 不低于 | 180 | GB/T267 |
| 热分解温度℃ 不小于 | 225 | SH/T0561 |
| PH 不小于 | 5.3 | SH/T0394 |
| 水分，%（m/m） 不大于 | 0.06 | GB/T260 |
| 机械杂质，%（m/m） 不大于 | 0.07 | GB/T511 |

八、包装贮运；包装、标识、运输、交货验收按SH0146进行,本品不易燃,不爆炸,不腐蚀.