T204混合伯仲醇基硫代磷酸锌

- 化学名称：

混合伯仲醇基硫代磷酸锌

- 英文名称；Anti-Oxidant and Corrosion Inhibior

- 理化性能：

本品为棕红色或黄色透明液体，有轻微醇味，产品油溶性好，本品是硫磷伯仲醇基锌盐。

- 用途：

本品具有优良的抗氧抗腐等性能，还具有很好的抗乳化性能，抗乳化储存稳定性、水解安定性及抗磨性，碱性组分含量比T203高，高温稳定性好，特别适用于调制抗磨液压油等工业用油。

- 质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 棕红色或黄色透明液体 | 目测 |
| 锌含量，% | 7.5-9.0 | SH/T0226 |
| 硫含量，% | 13.6-20.0 | SH/T0303 |
| 磷含量，% | 6.5-9.2 | SH/T0296 |
| PH值 不小于 | 5.5 | SH/T0394 |
| 热分解温度℃ 不低于 | 200 | SH/T0561 |
| 密度（15.6℃）kg/m3 | 1050-1150 | GB/T1884 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 160 | GB/T267 |
| 水分，% 不大于 | 0.08 | GB/T260 |
| 机械杂质，% 不大于 | 0.08 | GB/T511 |

- 注意事项：

本产品不易燃、不爆炸、不腐蚀、长期储存时，温度不宜超过50℃，加入时应遵守处理浓化学品向基础油调入添加剂的一般预防方法。