T205二仲醇烷基二硫代磷酸锌

- 化学名称：

二仲醇烷基二硫代磷酸锌

- 英文名称：

Anti-Oxidant and Corrosion Inhibior

- 理化性能：

本品为棕红色或浅黄色透明液体，有轻微醇味，产品油溶性好，本品是硫磷仲醇基锌盐。

四、用途：

本品具有良好的抗氧化、抗磨损性能，抗磨性更优于T202、203、204产品.可有效地解决发动机凸轮及挺杆的磨损和腐蚀。尢适用于调制高档汽油机油，典型加入量约1%，参考用量0.5%~2.5%。

五、质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 棕红色或黄色透明液体 | 目测 |
| 锌含量，% 不小于 | 9.5 | SH/T0226 |
| 硫含量，% | 15.0~19.0 | SH/T0303 |
| 磷含量，% 不小于 | 7.5 | SH/T0296 |
| PH值 不小于 | 5.5 | SH/T0394 |
| 热分解温度℃ 不低于 | 190 | SH/T0561 |
| 密度（20℃）kg/m3 | 实测 | GB/T1884 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 140 | GB/T267 |
| 水分，% 不大于 | 0.07 | GB/T260 |
| 机械杂质，% 不大于 | 0.07 | GB/T511 |
| 酸值mgKOH/g 不小于 | 120 | GB/T264 |

六、注意事项：

本产品不易燃、不爆炸、不腐蚀、使用时应遵守浓化学品向基础油调入添加剂的一般预防方法。