T302氯化石蜡（含氯52％）

英文名Chlorinated paraffin-52

分子式RC1

外观 淡黄色透明油状液体。

生产方法 重蜡经活性炭精制、氯化、脱气后精制而得。

规格指标：

| 项目 | 质量指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级品 | 二级品 |  |
| 铂钴比色液，号 不深于 | 400 | 700 | GB/T3143 |
| 密度（20℃） 不小于 | 1250 | 1250 | HG2-433 |
| 热分解温度，℃ 不低于 | 120 | 120 | HG2-1156 |
| 酸值mgKOH/g 不大于 | 0.1 | 0.1 | GB/T264 |
| 碱值，mgHOH/g 不大于 | 0.1 | 0.1 |  |
| 氯含量，％ | 50~54 | 50~54 | HG2-1155 |
| 外观 | 淡黄色透明油状液体 | 淡黄色透明油状液体 | 目测 |

性能与应用： 较好的极压性能，对聚氯乙烯有增塑作用，但遇水易水解，安定性较差，对金属有腐蚀作用，用于齿轮油、切削油和作塑料副增塑剂。

参考用量 2％~10％。

包装储运与防护 按SH0164规定进行，用200L铁桶或白铁桶包装。避光保存，严禁曝晒、水杂混入。