T304  极压抗磨剂

- 名称：亚磷酸二正丁酯

英文名称：Di-n-butyl-phosphite

分子式：(C4H9O)2POH，分子量：194.0(按1987年国际原子量表)

- 理化性能：

无色或淡黄色油状液体,密度为0.988，沸点95℃,折光N25D1.4228，闪点1200F，易溶于酯、醇、醚等有机溶剂，不溶于水。

- 用途：

本品是首选的润滑油极压抗磨剂，极压抗磨指数高，配伍性能好，可调制低、中、高档工业齿轮油和车辆齿轮油、切削油及其它油品，参考添加量为0.3%~1%。与其它添加剂配合可调制齿轮油复合添加剂，也可用作油品阻燃剂及汽油添加剂，是重要的有机化工原料，。

- 质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 无色或淡黄色油状液体 | 目测 |
| 磷含量 P% | 14.5～16.0 | SH/T0296 |
| 酸值 mgKOH/g≤ | 10 | GB/T264 |
| 铜片腐蚀（120℃，3h）,级 | 0－1 | GB/T5096 |

- 包装：20kg/200kg塑桶包装。

- 贮存：该产品不易燃、不易爆，属非危险品，易吸水变质，应防水密闭，贮于阴凉干燥处。