- T305极压抗磨剂

- 名称：硫磷酸含氮衍生物

S

Ⅱ

- 化学结构式： （RO—P—S—CH2）2NR〃

- 外观：            Ⅰ

棕红色油状透明液体。 OR′

- 性能与应用：

具有优良的极压性,抗磨剂和摩擦改进性.用于配制中,重负荷车辆齿轮油和中,重负荷工业齿轮油.。参考用量:0.3～1.0﹪

- 质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 磷含量% ≥ | 5.5 | SH/T0269 |
| 硫含量% ≥ | 10.0 | SH/T0303 |
| 氮含量% ≥ | 1.0 | SH/T0224 |
| 铜腐蚀﹙100℃﹚,3h级 | 2B | GB/T5096 |
| 闪点﹙开口﹚℃ 不低于 | 110 | GB/T3536 |
| 水份,% 不大于 | 0.1 | GB/T260 |
| 机械杂质,% 不大于 | 0.1 | GB/T511 |

五、包装储运与防护 按SH0164规定进行，用200L铁桶或白铁桶包装，存放于阴凉,干燥,避光处.本品有吸水性,严禁曝晒和水杂混入。

- 贮存：该产品不易燃、不易爆，属非危险品，易吸水变质，应防水密闭，贮于阴凉干燥处。