T306 磷酸三甲酚酯

- 外观：透明油状液体      化学式：（CH3C6H4O）3PO

别名；磷酸三酚酯、TCP

英文名称：Tricresyl phosphate

＿

性能与应用：

具有良好的阻燃，耐磨，防霉性能，又有耐溶剂性，而且挥发性低，主要用作液压油及其它油品的抗磨剂，也是抗燃液压油的组分。

- 参考用量：0.5～1.5﹪

- 质量指标：

| 项目 | 质量指标 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 色泽﹙Pt—Co﹚号 不大于 | 100～250 |  |
| 相对密度20℃ | 1.185～1.190 | GB/T 1884 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 220 | GB/T 3536 |
| 水分 % 不大于 | 0.08 | GT/T 260 |
| 酸值，mgKOH/g 不大于 | 0．20 | GB/T 264 |
| 游离甲酚，﹪ | 0．15 |  |

- 包装储运与防护：。按铁路危规2﹛甲丙﹜号包装规定，注意防水，防爆、存于干燥避光处。