T306B

- 名    称：磷酸酯

＿

理化性质：无色透明液体，密度1.068-1.072，熔点56.4℃，沸点216℃，折光率ND201.403-1.406

具有良好的阻燃，耐磨，防霉性能，又有耐溶剂性，而且挥发性低，主要用作液压油及其它油品的抗磨剂，也是抗燃液压油的组分。

- 产品指标：

| 项目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 外观 | 无色透明液体 |
| 密度 ND20 | 1.068-1.072 |
| 折光率 ND20 | 1.403-1.406 |
| 游离酸H3PO4 mg/g ≤ | 0.15 |

四、用途：该产品是一种多效能的润滑油摩擦系数改进剂，其油溶性、流畅性好，降低润滑油的摩擦系数，增加润滑油极压抗磨性能，亦可用作橡胶和塑料的增塑剂、燃剂及化学制药的中间体。

五、包装：25KG塑桶包装

六、贮运：该产品不易燃、不易爆，属非危险品，易吸水变质，应防水密闭，贮与阴凉干燥处。