T307 硫代磷酸胺盐

- 外观：桔黄色透明液体    RO  ‖

- 化学结构式：

- 二、英文名称：Ammonium thiophsponate

四、性能与应用：

具有良好的极压性、抗磨性和较高的化学稳定性，用于中、重负荷车辆齿轮油和中、重负荷工业齿轮油等油品。

五、质量指标：

| 项目 | 质量指标 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 桔黄色油状液体 | 目测 |
| 粘度（100）℃mm2/S | 实测 | GB/T 265 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 115 | GB/T 267 |
| 磷含量，m％ 不小于 | 8．5 | SH/T0269 |
| 硫含量， m％ 不小于 | 10．0 | SH/T0303 |
| 氮含量， m％ 不小于 | 1．4 | SH/T0224 |
| 油溶性 | 溶解不分层 | 目测 |
| 水分 % 不大于 | 0.08 | GB/T 260 |
| 铜腐蚀（100℃，3h ）,级 不大于 | 2b | GB/T 5096 |
| 机械杂质，﹪不大于 | 0．05 | GB/T511 |

六、 参考用量：0.4～2.0％

七、包装与防护：镀锌铁桶包装，保质期一年。产品应用储存在阴凉、干燥、通风的库房中。