T309硫代磷酸三苯酯

- 外观：白色或微黄色 粉末

- 英文名称：Triphenyl- phosphate

- 化学式：C18H15O3PS

- 性能与应用：

具有良好的极压性、抗氧化性、热稳定性、和颜色安定性，用于抗磨液压油、油膜轴承油、液力传动油和汽轮机油等油品作抗磨剂 。

- 质量指标：

| 项目 | 质量指标 | 实验方法 |
| --- | --- | --- |
| 磷含量，m％ 不小于 | 8.9 | SH/T0269 |
| 硫含量， m％ 不小于 | 9.3 | SH/T0303 |
| 水溶性酸碱 | 无 | GB/T 259 |
| 腐蚀试验（100℃，3h ）,级 | 1 | GB/T 5096 |
| 溶点 | 51～60 | GB/T617 |

- 参考用量：0.5～3.0％

- 相近国外产品   Ciba-Geigy Iygaiube TPPT