T321	硫化异丁烯

- 英文名称：Sulphurised  isobutylene

- 化学结构式：

- 功能：

T321是具有高硫量的硫化异丁烯，在矿物油中有很好的油溶性，腐蚀性小，可与其它硫磷氮剂复合，是硫磷型齿轮油的主剂。优良的极压性和热稳定性，可调配成满足不同规格的齿轮油、金属加工用油、润滑脂和抗磨液压油等油品中。

- 应用：

在基础油添加量为1%~5%。

五、物化指标：

| 外观 | 桔黄－琥珀色透明油状液体 | 目测 |
| --- | --- | --- |
| 密度（20℃），g/cm3 | 1.05~1.20 | GB/T1884 |
| 粘度（100℃），mm2/s | 5.00~11.00 | GB/T265 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 100 | GB/T267 |

理化指标：

| 铜片腐蚀，级，（5m%T321+95m%基础油，120℃，3小时） 不大于 | 3 | GB/T5096 |
| --- | --- | --- |
| 氯含量m% 不大于 | 0.5 | SH/T0161 |
| 硫含量，m% | 40.0~46.0 | SH/T0303 |

相近国外产品：Lubrizol Co.Anglamol 33.Ethyl CO.Hitec312.ElcoCO.ELCO217,Mobil CO.MobilC100.C101.TexacoCo.TLA369,LubyizolCo.IZ31.IZ5312.IZ5340.