T361 硼酸盐

- 外  观：红棕色透明液体

二、 英文名称：Organic borate、

三、 性能与应用：

具有良好的极压抗磨性、抗腐蚀性、抗锈蚀及热安定性，对铜无腐蚀，无毒，对密封件适应性好，可用于车辆齿轮油、工业齿轮油、蜗轮蜗杆油、防锈润滑两用油及金属加工油中，但不适于与水接触的部位润滑．

四、质量指标：

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 红棕色透明液体 | 目测 |
| 密度（20℃） ㎏/m | 1200-1400 | GB/T1884 GB/T1885 |
| 运动粘度（100℃）mm2/S | 实测 | GB/T 265 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 170 | GB/T 267 |
| 水分 m% 不大于 | 0.1 | GB/T 260 |
| 碱值 mKOH/g | 280-350 | SH/T0251 |
| 铜腐蚀（120℃，3h ）,级 不大于 | 1 | GB/T 5096 |
| 四球机试验：最大无卡咬负荷PBN 不小于 | 900 | GB/T3142 |
| 极压性能：梯姆肯OK值N 不小于 | 267 | GB/T11144 |

五、 参考用量：0.5～4.0％

六、包装与防护：按SH0164-92规定进行。200L铁桶包装，存放阴凉处，注意防止水杂混入。