T405A 硫化脂肪混合物（高溶解性）

- 规格指标

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 深红棕色透明液体 | 目测 |
| 酸值mgKOH/g 不大于 | 6 | GB/T264 |
| 水份, 不大于 | 0.05 | GB/T260 |
| 硫含量,% 不小于 | 9.0~10.5 | SH/T0303 |
| 铜片腐蚀(100℃,3h),级 不大于 | 2A | GB/T5096 |
| 机械杂质,m/% 不大于 | 0.07 | GB/T511 |
| 四球机试验PB,N(kg) 不小于 d6040,mm 不大于 | 588 0.4 | GB/T3142 |
| 动静摩擦系数差值 不小于 | 0.08 | SH/0361 |

二﹑性能与应用

具有良好的减摩性能和极压抗磨性能，主要用于导轨油，液压导轨油，工业齿轮油和金属加工油，极压润滑脂等。参考用量:导轨油3%~6%，液压油0.5~1.5%，工业齿轮油约2.5%，润滑脂2~5%。

三、包装储运与防护；按SH/T0164-92规定执行，,本品注意避光、.防水。