T406 多效油性剂

- 名称：苯三唑脂肪酸胺盐

- 英文名称：Oiliness Additives

- 分子式：C24H44N

- 性能与应用:

本品系优良的润滑油多效添加剂.具有油性,抗磨,防腐,防锈等性能.对有色金属防锈效果更佳.油溶性好,与含硫极压剂复合使用有明显的增效作用.产品用于齿轮油,抗磨液压油,油膜轴承油,润滑脂中,还可以作为防锈剂和气相缓蚀剂用于防锈油脂中.

- 参考用量：0.3~3%

- 质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色或微黄色粉末 | 目测 |
| 熔点 | 52℃～73℃ | GB/T617 |
| 油溶性 | 合格 | 目测 |
| 铜片腐蚀（100℃，3h）,级别 | 1 | GB/T5096 |
| 磨斑直径（147N，60min,1200r／min,75℃）mm≤ | 0.38 | SH/T0189 |

- 使用方法：

将0.03%~1%T406多效剂加入到油温90℃~100℃的油中溶解后,再加到工业齿轮油、抗磨液压油等的基础油中。

- 包装贮存：

20kg/纸板桶，密闭储于阴凉干燥处。