T451 　膦酸酯

一、英文名称：Phosphonate ester

二、规格指标

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 浅棕色透明液体 | 目测 |
| 酸值mgKOH/g 不大于 | 45 | GB/T264 |
| 水溶性酸碱 | － | GB/T259 |
| 磷含量,% 不小于 | 7 | 比色法 |
| 铜片腐蚀(100℃,3h),级 不大于 | 1 | GB/T5096 |
| 抗乳化性 | 合格 | ASTMD1401 |
| 四球机试验PB,N(kg) 不小于 d6040,mm 不大于 | 686(70) 0.5 | GB/T3142 SY2665 |
| 摩擦系数(减摩%) 不小于 | 0.09(25) | 石化院方法 |
| 鲍顿试验机试验磨擦系数(减摩%) | 0.135(18) | 石化院方法 |

- 性能与应用

具有良好的油溶性,抗磨和减摩性能,主要用于导轨油,合成油、抱轴瓦油，轧制液和润滑脂。

四、相近国外产品：Mobilad  C-120 、 C121