# T501  2.6一二叔丁基对甲酚

- 英文名称 ：Butylated hydoxytoluene

二、化学结构式：

- 理化性能：

本品为白色结晶或微黄色颗粒，熔点不小于68.5℃，油溶性良好，不溶于水及苛性钠。

- 用途：

本品系属于酚类抗氧、防胶剂，具有较好的抗氧性能，其工作温度在100℃时，抗氧效果最佳，它被广泛地应用于工业润滑油中，并可直接或调成母液加入橡胶、塑料等石油化工产品中，以提高其产品的抗氧性能，延长其使用寿命，与长链碱性ZDDP、TCP﹑金属减活剂﹑防锈剂复合使用，可调制抗磨液压油等产品，添加量一般为0.1~1%。

- 注意事项：

本产品作为石油产品抗氧添加剂，可先调成母液，再按比例加入油品中。

六、质量指标：

| 项目 | 质量指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级品 | 合格品 |  |
| 外观 | 白色晶体 | 白色晶体 | 目测 |
| 初熔点℃ 不小于 | 69.0~70.0 | 68.5~70.0 | GB/T617 |
| 游离酚，%（m/m） 不大于 | 0.015 | 0.03 | Q/SY206009 |
| 灰份，%（m/m） 不大于 | 0.01 | 0.03 | GB/T508 |