# BHT(264) 二叔丁基对甲酚

- 理化性能：

本品为白色结晶颗粒，熔点不小于68.5℃，油溶性良好，不溶于水及苛性钠。

- 用途：

本品系属于酚类抗防胶剂，具有较好的抗氧性能，其工作温度在100℃时，抗氧效果最佳，它被广泛地应用于工业润滑油中，并可直接或调成母液加入橡胶、塑料等化工产品中，以提高其产品的抗氧性能，延长其使用寿命.添加量一般为0.1~1%。

- 注意事项：

本产品可先调成母液，再按比例加入产品中。

- 质量指标：

| 项目 | 质量指标 |  | 试验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级品 | 合格品 |  |
| 外观 | 白色晶体 | 白色晶体 | 目测 |
| 初熔点℃ 不小于 | 69.0~70.0 | 68.5~70.0 | GB/T617 |
| 游离酚，%（m/m） 不大于 | 0.015 | 0.03 | Q/SY206009 |
| 灰份，%（m/m） 不大于 | 0.01 | 0.03 | GB/T508 |
| 水份，%（m/m） 不大于 | 0.05 | 0.08 | GB/T606 |
| 闪点（闭口）℃ | 报 告 |  | GB/T261 |