T502A液体混合型屏蔽酚抗氧剂

一、英文名称：2，6-Di-tert-butyphenols

二、理化性能：

本品为浅黄色液体，凝固点不大于-25℃，油溶性良好,不

于水及苛性钠，长期贮存不变色。

三、用途：

本品系属于混合型屏蔽酚抗氧剂，具有较好的抗氧性能，抗

氧效果与T501相当。可作燃料油、润滑油抗氧化添加剂。它可单独使用，也可复合使用。加剂量一般为0.1～1.0%。

四、质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 2,6-二叔丁基酚含量，%（m/m） 不低于 | 55.00 | 色谱法 |
| 游离苯酚，%（m/m） 不大于 | 0.40 | 色谱法 |
| 2,6-二叔丁基对甲酚，%（m/m） 不低于 | 25.00 | 色谱法 |
| 闪点（闭口）℃ 不低于 | 96 | GB/T261-83 |
| 凝点 ℃ 不大于 | -25 | GB/T510-83 |
| 密度（20℃）kg/m3 | 报告 | GB/T1884-83 |
| 粘度（40℃）mm2/s | 报告 | GB/T265-88 |
| 铜片腐蚀,级 不大于 | 1 | GB/T5096-85 |