T531  N-苯基-α萘胺

- 英文名：N-phenyl-anaphthylamine

- 化学式：C10H7NHC6H5

- 别     名：PAN、防老剂A

四、外    观：淡黄色结晶体。

五、质量指标

| 项 目 | 质量指标 |
| --- | --- |
| 熔点，℃ | 59.5~68.0 |
| 蒸发减量，% 不大于 | 1 |
| 游离胺，% 不大于 | 0.2 |
| 灰分, % 不大于 | 0.05 |

六、理化性能：具有优良的高温抗氧性能，主要用于各种航空润滑油及其它工业用润滑油中。

七、参考用量：   0.5%~3.0%

八、相近国外产品：Vanderbilt Co. VANLUBE PN，Uniroyal Co. Naugalube PAN，ICI Co.Nonox AN.

九、注意事项：本品有毒，在空气中存放较久可变为棕红色，使用时注意相关防护。