T551苯三唑衍生物

一﹑外观::

棕色透明液体

二、理化性能：

本品有良好的抗氧化性能和抑制铜腐蚀性能,,油溶性好,以0.03%-0.1%用量与T501复合剂显示优异增效作用,大大降低T501用量,使用中注意避免和T202或氨基甲酸盐复合,以防止沉淀.主要用于汽轮机油,油膜轴承油、齿轮油、液压油和循环油等工业润滑油中.

三、参考用量：

0.03%~0.1%

四、注意事项：

按SH/0164规定进行，本品不易燃，不爆炸、不腐蚀。

五、质量指标

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外 观 | 棕色透明液体 | 目测 |
| 色度、号 | 实测 | GB/T6540 |
| 密度（20℃）kg/m3 | 910-1040 | GB/T2540 |
| 运动粘度（50℃）mm2/s | 10-14 | GB/T265 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 130 | GB/T3536 |
| 碱值mgKOH/g | 210-230 | SH/T0251 |
| 氧化试验（增值）min 不小于 | 90 | SH/T0193 |
| 溶解度，% | 合格 | 目测 |
| 热分解温度℃ | 报告 | 附录 |

注:在配制油品时，不能把T551和T746一起调制母液。要先将T746等剂调油

中和后，再将T551调入油中。