T552 金属减活剂

一、化学名称：杂环衍生物

二、性状：黄色透明液体

三、用途：T552金属减活剂，改进了T551的某些性能，如提高了油溶性，改善了抗乳化性并有更好地热稳定性。由于它的碱化值比T551低，因此与酸性添加剂的作用小。T552除了具备优异的改善性油品氧化性及抑制铜腐蚀之外，与各种抗氧剂如①2，6二叔丁基对甲酚（T501）②4，4亚甲基双（2，6二叔丁基酚）以及③烷基二苯胺（T534）和④T323有很好的抗氧化之间协同效应。其全面性能更优于T551。因此，可以替代T551广泛应用于合成油，HL通用机床油、汽轮机油和润滑脂，还能作为燃料稳定剂中的抗氧化成分。

| 项 目 | 质 量 指 标 | 试 验 方 法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 黄色透明液体 | 目 测 |
| 运动粘度（40℃），㎜2/s | 45—55 | GB/T265 |
| 密度（20℃） kg/m3 | 900—1100 | GB/T2540 |
| 闪点（开口）℃ 不低于 | 130 | GB/T3538 |
| 碱值mgKOH/g | 145—165 | SH/T0251 |
| 氧化试验（增值）min 不小于 | 95 | SH/T0193 |
| 溶解度 ﹪ 不低于 | 10 | 目 测(1) |
| 铜片腐蚀 （100℃*3h） | 合格 | GB/5096(2) |

四、推荐用量：一般加工量0.03%—0.1%。

五、产品质量标准：

注：（1）10%T552溶解于150SN油中三个月以上透明。

（2）3%硫烯加0.05%T552,余量为150SN油要求铜片1a-1b级。

六、包装及贮运：40KG小桶和170KG大桶包装。

七、本产品无毒、无腐蚀、按一般难燃油品类贮运。