T561噻二唑衍生物

一、功能：

本品是铜的腐蚀抑制剂，非铁金属减活剂。其衍生物有噻二唑多硫化物、2,5－二巯基－1，3，4－噻二唑衍生物、2－巯基苯并噻二唑、2－巯基苯并噻二唑钠等化合物。国内开发了噻二唑多硫化物（T561），其合成工艺是水合肼、二硫化碳和氢氧化钠为原料合成2，5－二巯基噻二唑（DMTD）钠盐，酸化后再加硫醇和过氧化氢氧化偶联，再抽提、水洗、蒸馏得产品（T561）。其分子结构如下：

N  —— N

||        ||

RSS — C        C — SSR

S

T561具有优良的油溶性、铜腐蚀抑制性和抗氧化性能，用于液压油能显著降低ZDDP对铜的腐蚀解决水解安定性问题，用于内燃机油中可大大提高大庆石蜡基油的抗氧化性能，有助于通过ⅢD的台架试验，详见表2-64、表2-65[92]。

表2-64  T561在抗磨液压油中的效果

| 试验方法 | 未加T561 | 加0.037%T561 | HF-2规格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 铜失重(mg/㎝2) | 3.317 | 0 | 0.5 |
| 水层酸值/(mg KOH/g) | 0.56 | 1.66 | 6.0 |
| 铜外观/级 | 腐蚀 | 1b | 无灰黑色 |
| 热稳定性：沉淀 | 无 | 无 | 无 |
| 颜色/号 | ≤7 | ≤7 | ≤7 |
| 抗乳化度/min | (40-37-3)14’ | — | (40-37-3)30’ |

表2-65 T561在TFOUT试验中的效果

| 油样 | 诱导期/ min | 加入T561后诱导期增值/min | 油样 | 诱导期/min | 加入T561后诱导期增值/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号(SE级油) | 89 |  | 5号+0.5%T561 | 248 | 101 |
| 1号+0.5%T561 | 126 | 36 | 7号(SF油样) | 148 |  |
| 4号(SE级油) | 70 |  | 7号+0.4%MD-06① | 222 | 74 |
| 4号+0.5%T561 | 127 | 57 | 8号(SF级油) | 98 |  |
| 5号(SF级油) | 147 |  | 8号+0.6%MD-06① | 210 | 112 |

①MD-06为含T561的复合抗氧剂。

Ciba-Geige公司评价汽油机油采用的模拟方法——薄膜氧化试验（Thin Film Oxygen Uptake，简称TFOUT），与MS程序ⅢD的台架试验有较好的关联性。若油样的诱导期达到100min时通过SE级油的ⅢD规格有一定的希望；油样的诱导期超过150min，有可能通过SF级油的ⅢD规格。5#7#8#油样在分别加入T561或含T561的复合剂，使诱导期高达210min以上，对通过SF级油的ⅢD规格有一定把握。所以，T561对解决我国大庆基础油低硫高氮和氧化安性差问题有一定的帮助。

MD-06还可用于二冲程汽油机油中，能提高油品的抗胀紧性能，使产品这到规格要求。

2-巯其苯并噻唑、2，5-二巯其唑钠盐、2-巯基苯并噻二唑钠等金属

减活剂，都是铜金属的腐蚀抑制剂。2-巯基苯并噻唑用于含硫燃料、重负

荷切削油、金属加工液、液压油及润滑脂等的铜腐蚀抑制剂或减活剂，2，5-二巯基唑钠盐和2-巯基苯并噻二唑钠，是用于含水系统中非铁金属的腐蚀抑制剂和金属减活剂。

除苯三唑衍生物和噻二唑衍生物外，还有杂环硫氮化合物和有机胺化合物等。