T701 石油磺酸钡

一、英文名称 ：Petroleum sulfonate of barium

二、化学结构式

三、特性:

具有优良的抗潮湿、抗盐雾、抗盐水和水置换性能，对多种金属具有优良的防锈性能。加热后油溶性好，能吸附于金属表面形成保护膜，防止对金属的腐蚀和锈蚀，对黑色和有色金属有良好的防锈性能。适用于防锈油脂中作防锈剂，如配制置换型防锈油、工序间防锈油、封存用油和润滑防锈两用油及防锈脂。

四、质量指标：

| 项目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 磺酸钡含量,% 不小于 | 52 | SH/T0391 |
| 机械杂质,% 不大于 | 0.07 | GB/T511 |
| 油溶性 | 合格 |  |
| 腐蚀﹙铜片,100℃,3h﹚ | 合格 | SH/T0195 |
| PH值 | 7~8 | 试纸 |
| 氯离子含量,% | 无 | SH/T0391 |
| 硫酸根含量,% | 无 | SH/T0391 |