T702石油磺酸钠

一、化学式：

二、英文名称：Sodium petroleum sulfonate

三、外观

红棕色粘稠膏状液体

四、性能与应用

有较强的亲水性，对金属起缓蚀作用，有较好的防锈性和乳化性能，作为防锈剂和乳化剂用于切削油、防锈油脂。

五、参考用量3%~15%

六、质量标准

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 棕红色稠状物 | 目测 |
| 腐蚀（铜片,100℃,3h） | 合格 | SH/T0196 |
| 磺酸钠含量% 不小于 | 50 | 企标 |
| 无机盐含量% 不大于 | 0.35 | 企标 |
| 矿物油含量% 不大于 | 50 | 企标 |
| PH值 | 7～8 | 试纸 |
| 水分，% | 1.5 | GB/T260 |