T704环烷酸锌

一、英文名称：Zinc naphthenate

二、化学式： [C5H9(CH2)nCOO]2Zn

二、特性与应用：

有良好的油溶性,对钢、铜、铝、均有良好的防锈性,单独使用对铸铁的防锈较差,需与T701复合使用,用于调制各种防锈油、脂及切削油。

三、质量指标：

| 项 目 | 质量指标 | 试验方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 棕色粘稠液体 | 目测 |
| 锌含量﹪ 不小于 | 8 |  |
| 机械杂质﹪ 不小于 | 0.15 | GB/T511 |
| 水分% 不大于 | 0.05 | GB/T260 |
| 水萃取试验 |  |  |
| 酸碱反应 | 中性 |  |
| 硫酸根 | 无 |  |
| 氯根 | 无 |  |
| 腐蚀（T3铜片,100℃,3h） | 合格 | SH/T0195 |
| 防锈性能:潮湿箱试验（铜片,钢片） | 合格 | GB/T2361 |

四、参考用量：3~10%

五、储备与防护：按SH/T0164规定进行，室内存放，防止水杂质混入，加温时不得超过120度，防止氧化变色。